|  | София ул.“Странджа” №103 магазин за авточасти V.A.T.: BG 130 358 310 тел.: 931 10 75, 931 31 07 факс: 931 04 41 моб.тел.: 0888 250 883 e-mail:office@merkury-bg.biz www.merkury-bg.biz |
| --- | --- |

ENGINE LEAK STOPPER - 21401

# ДОБАВКА ЗА СПИРАНЕ НА ТЕЧ НА МАСЛО ОТ МОТОРА - 21401

Описание:

Синтетичен течен еластомер и уплътнител. Подобрява и укрепва О-пръстените. Предотвратява изтичането на течности от мотора. Не съдържа твърди частици, които биха могли да запушат филтрите или каналите.

Свойства:

-   може да се смесва с всички видове масла – почистващи, или други

-   не разяжда

-   не е лепкав

-   препоръчва се за бензинови и дизелови двигатели

-   не вреди на маслата при ниска температура

Указания:

Изсипете цялото количество в картера. Повечето течове спират след една седмица. Ако течовете продължават, проблемът е механичен. Обърнете се към вашия механик.

Размер/Опаковка:

15 fl. oz. (443ml), устойчива опаковка

12/картон (12.6 lbs./5.7kg)

Фабричен номер:

21401

Специфични белези:

Цвят:                                                           	жълт до кехлибарен

Вискозност@100С:                                    	4.80 cSt до 7.50 cSt

## Вискозност@40С:                                      	36 cSt до 45 cSt

## Специфично тегло (60/60):                       	0.880 до 0.925

Oбем (lbs./gal.):                                          	7.5196

Точка на кипене:                                             	-30 F (-34.44C)

Toчка на запалване (Р.М.С.С.):                 	>240 F (>115.6C)

Toксичност:

Умерена. Вреден при поглъщане.

Други указания:

Избухлив! Пазете от пламък или огън.

# Text boxes

# Златен

# Меркурий ЕООД

# ЕЕЕЕЕЕООДЕООД